АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ

СЛОЕ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ СОСТОЯНИИ КАТАЛИЗАТОРА

Член-корреспондент АН СССР М.Г. СЛИНЬКО, С.А. ПОКРОВСКАЯ, В.С. ШЕПЛЕВ

Частицы катализатора в псевдоожиженном слое движутся по случайным траекториям в неоднородном концентрационном и температурном полях. Состояние активной поверхности частиц катализатора изменяется в зависимости от изменений реакционной среды и температуры. Скорость изменения может оказаться недостаточно быстрой, чтобы считать в каждый момент состояние поверхности частиц квазистационарным по отношению к составу окружающей частицу реакционной среды. В этом случае при анализе процессов в кипящем слое нельзя опираться на кинетические модели, полученные на основе измерений скоростей реакции в стационарных условиях. Необходимо учитывать изменения активности катализатора, обусловленные изменениями в составе катализатора (1). Эти закономерности еще не изучены в достаточной мере и поэтому не построены необходимые кинетические модели для нестационарных процессов (2). Однако известно (3,4), что вследствие воздействия реакционной среды на катализатор возможно существование нескольких стационарных (устойчивых) состояний и периодических решений.

Можно ожидать, что не только в кинетической области, но и в псевдоожиженном слое в целом возможно существование нескольких стационарных режимов реактора, обусловленных особенностями движения частиц и действием реакционной среды на активность и избирательность действия катализатора. Это имеет значение для практической работы реакторов, так как необходимо знать, какие начальные условия позволяют достичь желаемый стационарный режим. Для выяснения условий возникновения различных стационарных режимов реактора с псевдоожиженным слоем в настоящей работе приводится анализ протекания процесса при нестационарном состоянии катализатора.

В качестве примера рассмотрим процесс парциального окисления, состоящий из двух последовательных необратимых реакций  протекающих по стадийному механизму с попеременным окислением – восстановлением поверхности катализатора

(1)

(2)

(3)

где В – полезный продукт; [Z] – восстановленное место поверхности; [О]– окисленное место поверхности.

Предположим, что в ходе реакции адсорбированный кислород изменяет каталитические свойства поверхности в отношении первых двух стадий, причем влияние на скорость третьей стадии незначительно. Примем, что скорость реакций (1) –(3) и скорость изменения состояния катализатора в нестационарных условиях описываются уравнениями

где ( – доля восстановленных мест поверхности; Са, Св, Ск концентрации А, В и О2 соответственно; . Скорость каталитических реакций в ряде случаев зависит от энергии связи кислорода с катализатором (1), которая определяется степенью восстановленности катализатора, В этом случае можно принять зависимость константы скорости от ( в виде , i = 1, 2. Имеются экспериментальные подтверждения такого рода  зависимостей (5,6).

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |

Рис. 1. Зависимость конечной степени превращения от начальной степени восстановления катализатора. (2 = l; а1 = 5; а2 = 6. 1, 2 - стационарный устойчивый режим, 3 – стационарный неустойчивый режим

Рис. 2. Плотность распределения частиц катализатора по ( на различных высотах слоя. (2 = 40

Каталитический процесс в организованном псевдоожиженном слое достаточно хорошо описывается системой уравнений двухфазной модели (7) которые необходимо теперь дополнить уравнением динамики изменения плотности распределения частиц катализатора по степени восстановленности. Для упрощения анализа рассмотрен случай с хорошим межфазным обменом и незначительным продольным перемешиванием реакционной смеси. Эта модель достаточно хорошо описывает процессы в организованном слое при умеренных значениях констант скоростей реакций. При этих предположениях математическое описание процесса в слое имеет вид

(4)

Граничные  условия:

где ( – текущая координата по высоте слоя; ( – условное время контакта;  –плотность распределения по ( на высоте ( в момент времени t;  – критерий, характеризующий отношение скорости изменения состояния катализатора к скорости продольного перемешивания частиц. Алгоритм решения системы (4) и программа разработаны О.А. Махоткиным (8).

| Рис. 3 | Рис. 4 |
| --- | --- |

Рис. 3. Степень превращения: (х) и выход полезного продукта (Е) в слое катализатора для стационарных устойчивых режимов. а1 = 5; a2 = 6; ; х1Е1 – 1-й стационарный режим, 
х2, Е2 – 2-й стационарный режим. По оси абсцисс – текущая координата по высоте слоя (

Рис. 4. Зависимость конечной степени превращения и выхода полезного продукта (Е) 
от параметра (2. a1 = 5, a2 = 6

Найдено, что в зависимости от начального состояния катализатора при достаточно интенсивном перемешивании частиц для a1>4 и  в реакторе могут устанавливаться два резко различных между собой стационарных устойчивых режима протекания процесса (рис.1). В этих режимах реактор как целое работает стационарно, однако каждая частица находится в нестационарном состоянии по отношению к газовой фазе. Стационарны лишь распределения частиц катализатора по степени восстановленности (рис. 2) и профили концентраций реагентов по слою (рис. 3). 
С усилением влияния состояния активной поверхности катализатора на скорость реакции, т.е. увеличением а1 на значение  налагаются менее жесткие условия.

Конечная степень превращения и выход полезного продукта существенно зависят от интенсивности продольного перемешивания частиц в псевдоожиженном слое и в верхнем стационарном режиме могут быть значительно выше, чем в неподвижном слое при одном и том же условном времени контакта (рис. 3, 4). Это объясняется тем, что состояние катализатора в неподвижном слое резко отличается от состояния в верхнем режиме. Таким образом, для  (рис. 4) в случае взаимодействия реакционной смеси с катализатором в псевдоожиженном слое в зависимости от начального состояния катализатора реактор может работать в разных стационарных режимах с различающимися степенями превращения и выходами полезного продукта. Если принять для организованного слоя D = 0,005 м2/сек, Са.о.= 0,2 м3 ( А в 1 м3 смеси, высоту слоя L = l м, то область значений константы скорости , при которой возможны два устойчивых стационарных режима, определяется неравенством .

Институт катализа	Поступила

Сибирского отделения Академии наук СССР	5 ХI 1974

Новосибирск

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Г.К. Боресков, Кинетика и катализ, т. 13, 543 (1972).

- М.Г. Слинько, Кинетика и катализ, т. 13, 566 (1972).

- М.Г. Слинько, В.С. Бесков, И.А. Дубяга, т. 204, 1174 (1972).

- В.Д. Беляев, М.М. Слинько и др., ДАН, т. 214, 1098 (1974)).

- Я.Н. Сазонов, С.А. Веньяминов, Г.К. Боресков, Кинетика и катализ, т. 15, 4 (1974).

- Г.К. Боресков, С.А. Веньяминов, В.П. Щукин, ДАН, т. 192, 831 (1970).

- М.Г. Слинько, В.С, Шеплев, Кинетика и катализ, т. 11, 531 (1970).

- О.А. Махоткин, Доклады IV Всесоюзн. конфер. по химическим реакторам, т. 5, «Наука», Новосибирск, 1972.